江西省预拌混凝土行业技术资料导则

江西省散装水泥和预拌混凝土协会

2018年5月

目  次

1 总则	1

2 原材料管理技术资料	1

3 试验管理技术资料	1

4 产品质量管理技术资料	4

5 产品交货质量管理技术资料	5

6 产品合同管理技术资料	5

7 人员管理技术资料	5

8 仪器设备管理技术资料	5

9 安全生产管理技术资料	5

10 环保管理技术资料	5

附录A 原材料管理表格	6

附录B 试验管理表格	14

附录C 产品质量管理表格	40

附录D 产品交货质量管理表格	46

附录E 产品合同管理表格	49

附录F 人员管理管理表格	51

附录G 仪器设备管理类表格	54

附录H 安全生产管理表格	66

附录I 环保管理表格	71

江西省预拌混凝土行业技术资料导则

- 总则

第一条  本导则根据《江西省预拌混凝土行业技术资料管理办法》编写。

第二条  本导则仅适用于江西省行政区域内的预拌混凝土生产企业在生产过程中产生的技术资料及管理, 除应符合本导则的规定外，尚应符合国家、行业、地方现行有关标准及规范。

- 原材料管理技术资料

第三条  原材料管理技术资料表格见附录A。

- 试验管理技术资料

第四条  试验管理技术资料表格见附录B。

第五条  原材料进场检测项目和频率规定如下：

（一）原材料进场检验项目和频率应符合GB/T 14902-2012、GB 50164-2011、GB 50204－2015等国家或行业标准的规定。

- 当满足以下条件时，原材料进场检验的批次和项目可按表1进行检验。

1、企业取得内部试验室资质；

2、企业所用原材料按要求进行了型式检验，且型式检验报告中的产品名称、生产厂家、规格型号与实际所使用的原材料一致；

3、原材料用于C60以下混凝土。

- 表1 预拌混凝土原材料性能检验要求

| 检验项目 |  | 型式检验 |  | 进场检验 |  | 委外检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 频率 | 项目 | 频率 | 项目 | 频率 |
| 水泥 | 凝结时间 | √ | 检查厂家出厂报告。 | √ | 1、散装水泥应按每500t为一个检验批。 2、当符合下列条件之一，可将试验批次扩大一倍：对经产品认证机构认证符合要求的产品；来源稳定且连续三次检验合格；同一厂家的同批出厂材料，用于同时施工且用于同一工程项目的多个单位工程。 | √ | 取不少于进场检验试验批次的30%进行委外检验，且每月至少检验一次，但委外检验不合格时应加倍检验。 |
|  | 比表面积 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 安定性 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 强度 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 烧失量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 三氧化硫含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 氧化镁含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 碱含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 氯离子含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 混合材品种及掺加量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 石膏品种及掺加量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 助磨剂品种及掺加量 | √ |  |  |  |  |  |

- 表1 预拌混凝土原材料性能检验要求（续）

| 检验项目 |  | 型式检验 |  | 进场检验 |  | 委外检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 频率 | 项目 | 项目 | 频率 | 项目 |
| 细骨料 | 颗粒级配 | √ | 每年至少检验一次。 | √ | 1、应按每400m3或600t为一个检验批； 2、当符合下列条件之一，可将检验批次扩大一倍：对经产品认证机构认证符合要求的产品；来源稳定且连续三次检验合格；同一厂家的同批出厂材料，用于同时施工且用于同一工程项目的多个单位工程。 | √ | 1、取不少于进场检验批次的30%进行委外检验，且每月至少检验一次，但委外检验不合格时应加倍检验，。 2、带*表示人工砂必检项目。 |
|  | 细度模数 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 含泥量 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 泥块含量 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 坚固性 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 石粉含量 | *√ |  | *√ |  | *√ |  |
|  | 压碎值指标 | *√ |  |  |  |  |  |
|  | 有机物含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 云母含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 轻物质含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 硫化物及硫酸盐含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 表观密度 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 堆积密度 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 碱活 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 氯离子含量 | √ |  |  |  |  |  |
| 粗骨料 | 颗粒级配 | √ | 每年至少检验一次。 | √ | 1、应按每400m3或600t为一个检验批； 2、当符合下列条件之一，可将检验批次扩大一倍：对经产品认证机构认证符合要求的产品；来源稳定且连续三次检验合格；同一厂家的同批出厂材料，用于同时施工且用于同一工程项目的多个单位工程。 | √ | 取不少于进场检验批次的30%进行委外检验，且每月至少检验一次，但委外检验不合格时应加倍检验。 |
|  | 含泥量 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 泥块含量 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 压碎值指标 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 针、片状颗粒含量 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 硫化物及硫酸盐含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 岩石抗压强度 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 坚固性 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 表观密度 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 堆积密度 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 碱活性 | √ |  |  |  |  |  |
| 外加剂 | 相容性 | √ | 每年至少检验一次。 | √ | 1、外加剂应按每50t为一个检验批； 2、当符合下列条件之一，可将检验批次扩大一倍： 对经产品认证机构认证符合要求的产品；来源稳定且连续三次检验合格；同一厂家的同批出厂材料，用于同时施工且用于同一工程项目的多个单位工程。 |  | 1、取不少于进场检验批次的30%进行委外检验，且每月至少检验一次，但委外检验不合格时应加倍检验。 2、带*说明缓凝型外加剂增加凝结时间之差项目，泵送剂增加坍落度1h经时变化量。 |
|  | 含固量或含水率 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | pH值 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 减水率 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 含气量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 抗压强度比 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间之差 | √ |  | *√ |  | *√ |  |
|  | 坍落度1h经时变化量 | √ |  | *√ |  | *√ |  |
|  | 泌水率比 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 收缩率比 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 氯离子含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 总碱量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸钠含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 密度或细度 | √ |  |  |  |  |  |

- 表1 预拌混凝土原材料性能检验要求（续）

| 检验项目 |  | 型式检验 |  | 进场检验 |  | 委外检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 频率 | 项目 | 项目 | 频率 | 项目 |
| 粉煤灰 | 细度 | √ | 每年至少检验两次。 | √ | 1、应按每200t为一个检验批； 2、当符合下列条件之一，可将试验批次扩大一倍： 对经产品认证机构认证符合要求的产品；来源稳定且连续三次检验合格；同一厂家的同批出厂材料，用于同时施工且用于同一工程项目的多个单位工程。 | √ | 取不少于进场检验批次的30%进行委外检验，且每月至少检验一次，但委外检验不合格时应加倍检验。 |
|  | 烧失量 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 需水量比 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 强度活性指数 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 含水量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 三氧化硫质量分数 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 密度 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 游离氧化钙质量分数 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 安定性（雷氏法） | √ |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 放射性 | √ |  |  |  |  |  |
| 矿渣粉 | 流动度比 | √ | 每年至少检验一次。 | √ | 1、应按每200t为一个检验批； 2、当符合下列条件之一，可将试验批次扩大一倍： 对经产品认证机构认证符合要求的产品；来源稳定且连续三次检验合格；同一厂家的同批出厂材料，用于同时施工且用于同一工程项目的多个单位工程。 | √ | 取不少于进场检验批次的30%进行委外检验，且每月至少检验一次，但委外检验不合格时应加倍检验。 |
|  | 活性指数 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 密度 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 比表面积 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 含水量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 烧失量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 三氧化硫 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 氯离子 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 放射性 | √ |  |  |  |  |  |
| 水 | pH值 | √ | 同一水源至少检验一次，采用饮用水时，可不检验；采用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时，应对其成分进行检验。 |  |  |  |  |
|  | 不溶物含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 可溶物含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸根离子含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 氯离子含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 碱含量 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 凝结时间差 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 胶砂强度比 | √ |  |  |  |  |  |

第五条  混凝土出厂检验

（一）检验项目

混凝土出厂检验应符合GB/T 14902－2012的规定，常规品应检验混凝土强度、拌合物坍落度和设计要求的耐久性能。

（二）检验频率

1、混凝土强度、坍落度检验时，每100盘相同配合比混凝土取样检测不应少于一次，每一个工作班相同配合比混凝土达不到100盘时应按100盘计，每次取样应至少进行一组试验。留样的混凝土试件必须连续编号。

2、混凝土耐久性检验频率应符合JGJ/T 193-2009标准要求，对于同一工程、同一配合比的混凝土，检验批不应小于一个。

（三）抗压强度检验尺寸要求

1、粗骨料最大粒径不大于31.5mm，试件尺寸宜选取100mm的立方体。

2、混凝土强度等级小于C60时，尺寸换算系数取0.95。当混凝土强度等级大于等于C60时，宜采用标准试件；使用非标准试件时，尺寸换算系数应由试验确定。

（四）强度检验报告

1、混凝土强度应按批次做委外检验，作为预拌混凝土出厂合格证标养强度证明。

2、企业应按批次进行抗压强度试验，作为预拌混凝土厂控和同一配合比强度评定。

- 产品质量管理技术资料

第六条  产品质量管理技术资料表格见附录C。

第七条  混凝土配合比设计管理

（一）混凝土配合比设计应符合JGJ 55-2011要求。

（二）混凝土配合比应进行委外检验。

（三）内部试验室每三个月对混凝土配合比报告的验证不少于一次，并形成试配/验证原始记录。

（四）第三方配合比设计报告，宜适用于相同要求的不同工程。

（五）企业应根据混凝土配合比报告和试配验证结果建立混凝土配合比设计台帐，统一编号，供生产时选用和参考，其中宜包括以下内容：

1、不同混凝土强度等级；

2、不同坍落度；

3、不同水泥品种和强度等级的水泥；

4、不同集料粒径；

5、不同掺合料品种；

6、不同外加剂品种；

7、不同气候条件和工程所处环境等。

第八条  混凝土配合比设计调整

（一）基本规定

1、内部试验室应对混凝土配合比进行动态管理，建立混凝土配合比动态管理作业指导书。

2、混凝土配合比在使用过程中，试验室应根据混凝土质量的动态信息以及原材料的变化情况，及时调整，并做好记录。

3、企业其他部门不得擅自改变配合比。企业不得使用阴阳配合比进行生产。

（二）混凝土配合比设计调整原则

1、水胶比调整不应大于配合比报告中水胶比。

2、胶凝材料用量调整时，总量宜控制±5%之内，且水胶比应符合JGJ 55-2011标准计算要求，并应有混凝土配合比试配/验证记录。

3、砂宜选用中砂，砂率调整宜控制±3%之内，应有混凝土配合比调整记录。

4、外加剂掺量调整宜控制配合比报告中掺量的±0.5%之内，应有混凝土配合比调整记录。

（三）当出现下列情况之一时，应对混凝土配合比重新进行设计

1、对混凝土性能有特殊要求时。

2、水泥、外加剂和矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时。

- 产品交货质量管理技术资料

产品交货质量管理技术资料表格见附录D。

- 产品合同管理技术资料

产品合同管理技术资料表格见附录E。

- 人员管理技术资料

人员管理技术资料表格见附录F。

- 仪器设备管理技术资料

仪器设备管理技术资料表格见附录G。

- 安全生产管理技术资料

安全生产管理技术资料表格见附录H。

- 环保管理技术资料

环保管理技术资料表格见附录I。

- 附录A 原材料管理表格

水泥进场验收记录台帐

01-01

| 进场日期 | 生产厂家 | 规格 等级 | 数量 | 车号 | 出厂编号 | 合格证 编号 | 外观质量 | 进场试验 报告编号 | 委外试验 报告编号 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录A 原材料管理表格

细骨料进场验收记录台帐

01-02

| 进场日期 | 生产厂家 | 规格 等级 | 数量 | 车号 | 外观质量 | 进场试验 报告编号 | 委外试验 报告编号 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录A 原材料管理表格

粗骨料进场验收记录台帐

01-03

| 进场日期 | 生产厂家 | 规格 等级 | 数量 | 车号 | 外观质量 | 进场试验 报告编号 | 委外试验 报告编号 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录A 原材料管理表格

外加剂进场验收记录台帐

01-04

| 进场日期 | 生产厂家 | 规格 等级 | 数量 | 车号 | 出厂编号 | 合格证 编号 | 外观质量 | 进场试验 报告编号 | 委外试验 报告编号 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录A 原材料管理表格

粉煤灰进场验收记录台帐

01-05

| 进场日期 | 生产厂家 | 规格 等级 | 数量 | 车号 | 出厂编号 | 合格证 编号 | 外观质量 | 进场试验 报告编号 | 委外试验 报告编号 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录A 原材料管理表格

矿渣粉进场验收记录台帐

01-06

| 进场日期 | 生产厂家 | 规格 等级 | 数量 | 车号 | 出厂编号 | 合格证 编号 | 外观质量 | 进场试验 报告编号 | 委外试验 报告编号 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录A 原材料管理表格

原材料不合格品处置记录

01-07

| 原材料不合格品名称 |  | 原材料不合格品批号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料生产厂家 |  | 规格/型号 |  |
| 进场日期 |  | 取样日期 |  |
| 运输车牌号 |  | 该车数量（t） |  |
| 样品编号 |  | 试验报告编号 |  |
| 不合格情况描述 | 描述人： 时间： |  |  |
| 试验室 | 处理意见： 签字： 时间： |  |  |
| 材料部门 | 处理结果： □ 退货 □ 让步接收 应对措施： 签字： 时间： |  |  |
| 领导批示 | □ 同意 □ 不同意 签字： 时间： |  |  |

- 附录A 原材料管理表格

原材料留样及处置记录

01-08

| 样品名称 | 样品编号 | 生产厂家 | 进场日期 | 试验日期 | 报告编号 | 处置时间 | 处置人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录B 试验管理表格

骨料含水率试验记录

02-01

| 序号 | 日期 | 细骨料 |  |  | 粗骨料 |  |  | 试验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烘前试样重（g） | 烘后试样重（g） | 含水率（%） | 烘前试样重（g） | 烘后试样重（g） | 含水率（%） |  |  |

- 附录B 试验管理表格

（   ）委外试验台帐

02-02

| 序号 | 委托 日期 | 进场 日期 | 进场 批号 | 生产 厂家 | 规格 等级 | 报告 编号 | 报告 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录B 试验管理表格

水泥试验原始记录

02-03Ⅰ

| 样品编号 |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  |  |  | 取样车号 |  |  |  |  |  |  | 该车数量 |  |  |  |  |  |
| 来样日期 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  |  |  |  |
| 标准稠度用水量 |  |  | 细度 |  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下沉深度（㎜） | 水用量（g） |  | （0.08mm）负压筛法 |  |  |  |  |  |  |  | 加水时间(h:min) |  |  |  |  | 检验结果（min） |  |  |
|  |  |  | 筛余量（g） |  | 筛余率（%） |  |  | 平均值（%） |  |  | 到达初凝时间 h:min |  |  |  |  | 初凝时间 |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到达终凝时间h:min |  |  |  |  | 终凝时间 |  |  |
| 安定性 | 雷 氏 法 |  | 煮前A（㎜） |  |  |  | 煮后C（㎜） |  |  |  | 增加距离C-A（㎜） |  |  |  | C-A平均值（㎜） |  |  | 结 论 |
|  | 试饼法 |  | 有无裂缝 |  |  |  |  |  |  |  | 是否弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龄期 | 3d， 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d， 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 强度类别 | 抗折( Mpa) |  |  | 抗压 |  |  |  |  |  |  |  | 抗折( MPa) |  |  | 抗压 |  |  |  |
|  |  |  |  | kN |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  | kN |  | MPa |  |
| 测 定 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                             试验：

- 附录B 试验管理表格

水泥试验报告

02-03Ⅱ

| 样品名称 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |
| 出厂批号 |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  | 进场数量 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |  |  | 试验环境 |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 主要仪器设备 |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 标准要求 |  | 实测值 |  | 单项结论 |
| 凝结时间(min) |  |  | 初凝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |
| 安定性 | 雷氏法(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （试饼法） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准稠度用水量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度(MPa) | 抗压 |  |  | 3d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28d |  |  |  |  |  |
|  | 抗折 |  |  | 3d |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28d |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                  校核：                  试验：                   试验单位：（盖章）

- 附录B 试验管理表格

细骨料试验原始记录

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  | 样品规格/型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  |  |  |  |  | 取样车号 |  |  |  |  |  |  | 该车数量 |  |  |  |  |  |  |
| 来样日期 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |  |  |
| 1、颗粒级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛孔公称 直径（mm） | 筛余量（g） |  |  |  |  | 分计筛余（%） |  |  |  |  |  |  |  | 累计筛余（%） |  |  |  |  |  | 评定值（%） |  |
|  | 第一次 |  |  |  | 第二次 | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  |  |  |  |
| 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、细度模数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度模数 | µf=（µf1+µf2）/2= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | µf1= |  |  | µf2= |  |  |  |  |
| 3、石粉含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘前试样质量（g） | 烘后试样 质量（g） |  |  | 试验结果 |  | 平均值（%） |  |  | 烘前试样 质量（g） |  |  |  | 烘后试样 质量（g） |  |  |  |  | 试验结果 |  |  | 平均值（%） |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

02-04Ⅰ

校核：                                                试验：

- 附录B 试验管理表格

细骨料试验报告

02-04Ⅱ

| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂批号 |  |  |  |  |  |  | 样品规格/型号 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 进场数量 |  |  |  |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |  |  |  | 试验环境 |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  | 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  | 试验结果 |  | 单项结论 |
|  |  |  |  |  | ≥C60 |  | C55~C30 |  | ≤C25 |  |  |  |  |
| 1 | 含泥量（%） 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥块含量（%） 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 细度模数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 石粉含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砂颗粒级 配区 |  | 公称粒径 | 5.00mm |  | 2.50mm |  | 1.25mm |  | 630μm |  | 315μm | 160μm |
|  |  |  | I区 | 10～0 |  | 35～5 |  | 65～35 |  | 85～71 |  | 95～80 | 100～90 |
|  |  |  | II区 | 10～0 |  | 25～0 |  | 50～10 |  | 70～41 |  | 92～70 | 100～90 |
|  |  |  | III区 | 10～0 |  | 15～0 |  | 25～0 |  | 40～16 |  | 85～55 | 100～90 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：　　　　　　　   　　校核：　　　　　　　   　　试验： 试验单位：（盖章）

- 附录B 试验管理表格

粗骨料试验原始记录

02-05-1Ⅰ

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  | 样品规格/型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  |  |  |  | 取样车号 |  |  |  |  |  | 该车数量 |  |  |  |  |  |
| 来样日期 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 1、含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  | 烘前试样质量（g） |  |  |  | 烘后试样质量（g） |  |  |  |  |  |  |  | 试验结果 |  |  |  | 平均值（%） |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  |  | 试验前烘干试样质量（g） |  |  |  |  |  | 试验后烘干试样质量（g） |  |  | 试验结果 |  |  |  | 平均值（%） |  |  |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、针片状含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  |  | 试样质量（g） |  |  |  |  |  | 针片状颗粒质量（g） |  |  | 针片状含量（%） |  |  |  |  |  |  |
| 4、压碎值指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  |  | 烘干后试样质量（g） |  |  |  |  |  | 压碎后筛余值（g） |  |  | 试验结果 |  |  |  | 平均值（%） |  |  |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、颗粒级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛分析 | 试样总质量（g） |  |  |  | 筛孔公称直径（mm） |  |  | 筛余质量（g） |  |  | 分计筛余（%） |  |  |  | 累计筛余（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                             试验：

- 附录B 试验管理表格

粗骨料试验报告

02-05Ⅱ

| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进场数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  | 试验结果 |  | 单项结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥C60 |  | C55~C30 |  | ≤C25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 含泥量（% ) 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥块含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 针片状含量（% ) 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 压碎指标值（% ) 不大于 |  |  |  |  |  |  | C40~C60 |  |  |  | ≤C35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碎石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卵石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 颗粒级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛孔边长尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准级配累积筛余（% ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测累计筛余（% ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：　　　　　　　   　　校核：　　　　　　　   　　试验： 试验单位：（盖章）

- 附录B 试验管理表格

矿渣粉试验原始记录

02-06

| 样品编号 |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  |  |  | 取样车号 |  |  |  |  |  | 该车数量 |  |  |  |  |  |
| 来样日期 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 样品密度 （g/cm3） |  | 试样质量m（g） |  |  |  | 第一次读数V1（ml） |  |  |  | 第二次读数V2（ml） |  | 检验结果（m/V2-V1） |  |  |  | 平均值 |  |
| 比表面积S （m2/kg） |  | 温度/湿度 |  |  | 测定仪常数K |  |  | 空隙率 |  | 密度（g/cm3） |  | 时间（s) |  | 检验结果 |  | 平均值 |  |
| 流动度比F (%) |  | 试验样品胶砂流动度L(mm) |  |  |  |  |  |  |  | 对比样品胶砂流动度Lm(mm) |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |
| 活性指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂种类 |  | 试验胶砂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对比胶砂 |  |  |  |  |  |  |
| 龄期 |  | 7d，月日 |  |  |  |  | 28d，月日 |  |  |  | 7d，月日 |  |  |  | 28d，月日 |  |  |
| 抗压 强度 （MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d活性指数（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d活性指数（%） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 试验用水泥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                               试验：

- 附录B 试验管理表格

矿渣粉试验报告

02-07

| 样品名称 |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |
| 出厂批号 |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  | 进场数量 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |  | 试验环境 |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  | 主要仪器设备 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 指标值 |  |  | 试验结果 | 单项结论 |
|  |  |  |  | S105 | S95 | S75 |  |  |
| 1 | 活性指数（ %） |  | 7d |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28d |  |  |  |  |  |
| 2 | 比表面积（m2/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流动度比 （%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                校核：              试验：           试验单位：（盖章）

- 附录B 试验管理表格

粉煤灰试验原始记录

02-08Ⅰ

| 样品编号 |  |  |  | 样品状态 |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  | 取样车号 |  |  |  | 该车数量 |  |  |  |
| 来样日期 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |
| 细度（%） （45μm方孔筛） | 试样质量 (g) |  | 筛余物质重 (g) |  |  | 细 度(%) |  | 校正系数（K） （筛使用150次后） |  | 校正后 细度 |  |
| 烧失量（%） | 试料的质量(g) |  |  |  |  | 灼烧后试样的质量 (g) |  |  | 试验结果 |  | 平均值 |
| 需水量比（%） | 需水量(mL) |  |  |  |  | 流动度(mm) |  |  | 试验结果 |  |  |
|  | 试样样品 | 对比样品 |  |  |  | 试样样品 | 对比样品 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                               试验：

- 附录B 试验管理表格

粉煤灰试验报告

02-08Ⅱ

| 样品名称 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 样品等级 |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |
| 进场数量 |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  | 试验环境 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 主要仪器设备 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 试验结果 | 单项结论 |
|  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  | Ⅲ级 |  |  |
| 1 | 细度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 需水量比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 烧失量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                校核：              试验：           试验单位：（盖章）

- 附录B 试验管理表格

混凝土外加剂性能试验原始记录（一）

02-09-1Ⅰ

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样车号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该车数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 来样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、相容性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  | 掺合料1 |  |  |  | 掺合料2 |  |  |  |  | 细骨料 |  |  |  | 外加剂1 |  |  |  |  |  | 外加剂2 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 名称 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 品种 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  |  | 等级 |  |  |  | 等级 |  |  |  |  | 细度 |  |  |  | 掺量 |  |  |  |  |  | 掺量 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 水胶比 |  | 水泥 |  | 掺合料1 |  | 掺合料2 |  |  | 细骨料 |  |  | 外加剂1 | 外加剂2 |  | 初始扩展度（mm） |  |  |  | 0.5h初始扩展度（mm） |  |  |  | 1h初始扩展度（mm） |  |
| 单方砼配合比用量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验砂浆配合比用量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验拌合物用量（ L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、含固量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样次数 |  | 称量瓶的质量m0（g) |  |  |  |  | 称量瓶加试样的质量m1（g) |  |  |  | 称量瓶加烘干后试样的质量m2（g) |  |  |  |  |  |  | 含固量G固（%）［（m2－m0）/（m1－m0）］×100 |  |  |  |  |  |  |  | 单值（%） |  | 平均值（%） |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 称量瓶质量，g |  |  |  | 称量瓶与粉状试样干燥前质量，g |  |  |  |  |  |  |  |  | 称量瓶与粉状试样干燥后质量，g |  |  |  |  |  | 含水率，% |  |  |  |  | 含水率平均值，% |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样次数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PH值，平均值 |  |  |  |  |  |  |

校核：              试验：

- 附录B 试验管理表格

混凝土外加剂性能试验原始记录（二）

02-09-2Ⅰ

| 5、减水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 配合比kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二批 |  |  |  |  | 第三批 |  |  |  |  |  | 代表值 |
|  | 基准 水泥 |  | 砂 | 碎石 |  |  | 型号： 掺量： % |  |  | 用水 量 |  |  | 坍落度 |  |  |  |  |  |  |  | 用水量 | 坍落度 |  |  |  | 用水量 |  |  | 坍落度 |  |  | 坍落度 |
|  |  |  |  | 5~10 mm | 10~20 mm |  |  |  |  |  |  |  | 初始 |  |  | 1h |  | 1h经时变化量 |  |  |  | 初始 |  | 1h | 1h经时变化量 |  |  |  | 初始 | 1h | 1h经时变化量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坍落度1h经时变化量 |
| 基准混凝土 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |
| 掺外加剂混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减水率% |
| 设备名称及状况 | 强制式搅拌机（ST-02-183） 正常□异常□ |  |  |  |  |  | 减水率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  | 温度： ℃ 湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度： ℃ 湿度： % |  |  |  |  | 温度： ℃ 湿度： % |  |  |  |  |  | / |
| 6、凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二批 |  |  |  |  |  | 第三批 |  |  |  |  |  |  |
| 基准混凝土 |  | 加水时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初凝时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 终凝时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掺外加剂混凝土 |  | 加水时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初凝时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 终凝时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝结时间，min |  |  |  |  |  |  |  | 第一批 |  |  |  |  |  |  | 第二批 |  |  |  |  |  |  |  | 第三批 |  |  |  |  | 代表值 |  |  |  |  |
|  |  | 基准混凝土 |  |  |  | 初凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 掺外加剂混凝土 |  |  |  | 初凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 温度：第一批： ℃，第二批： ℃，第三批： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝时间之差，min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称及状况 |  | 混凝土贯入阻力仪（ST-06-781） 正常□ 异常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 终凝时间之差，min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：              试验：

- 附录B 试验管理表格

混凝土外加剂试验报告

02-09Ⅱ

| 样品名称 |  |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  |  |  | 出厂编号 |  |
| 样品规格/型号 |  |  |  | 进场日期 |  |
| 进场数量 |  |  |  | 代表数量 |  |
| 样品编号 |  |  |  | 样品状态 |  |
| 试验日期 |  |  |  | 试验环境 |  |
| 试验依据 |  |  |  | 主要仪器设备 |  |
| 序号 | 试验项目 |  | 标准值 | 试验结果 | 单项结论 |
| 1 | 减水率（% ）不小于 |  |  |  |  |
| 2 | 凝结时间之差（min） | 初凝 |  |  |  |
|  |  | 终凝 |  |  |  |
| 3 | 砂浆扩展度（mm） | oh |  |  |  |
|  |  | 0.5h |  |  |  |
|  |  | 1h |  |  |  |
| 4 | 含固量或含水量（% ） |  |  |  |  |
| 5 | pH值 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

批准：                校核：             试验：           试验单位：（盖章）

- 附录B 试验管理表格

混凝土配合比试配/验证原始记录

02-10

| 试配/验证配合比编号 |  |  |  |  |  |  | 强度/抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |  | 要求坍落度/扩展度（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试配依据 |  |  |  |  |  |  | 试配日期 |  |  |  |  |  |  |  | 试配环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  | 拌合水品种 |  |  |  |  |  |  |  | 加水时间（h：min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  | 砂 |  |  |  |  | 石 |  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品种 |  |  |  |  | 品种 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 水泥厂名 |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 水泥品种、等级 |  | 10mm以上颗粒 |  |  |  |  | 粒径㎜ |  |  |  | 厂家 |  |  |  |  |  |  | 厂家 |  |  |  |  |  |  |
| 水泥批号 |  | 细度模数 |  |  |  |  | 种类 |  |  |  | 品种 |  |  |  |  |  |  | 掺量 |  |  |  |  |  |  |
| 进场日期 |  | 进场日期 |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |  |  |  |
| 每立方材料用量（kg） |  | 水 |  | 水泥 |  |  |  | 砂子 |  | 石子 |  | 掺合料1 |  |  |  | 掺合料2 |  | 外加剂1 |  |  |  | 外加剂2 |  |  |
| 每次拌和用量（ L）kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拌合物性能描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砼抗压强度记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh坍落度及扩展度（㎜） | 和易性描述 |  | 1h坍落度及扩展度（㎜） |  | 和易性描述 |  |  | 凝结时间 （h：min） |  | 实测表观密(kg/m3） |  | 试验日期 |  | 龄期（d） |  |  | 极限强度（MPa） |  |  |  |  |  | 平均值（MPa） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                              试验：

- 附录B 试验管理表格

混凝土配合比台帐

02-11

| 配比编号 | 设计标号 | 坍落度（mm) | 施工 方式 | 施工部位 | 水 | 水泥 | 掺合料1 | 掺合料2 | 细骨料1 | 细骨料2 | 粗骨料1 | 粗骨料2 | 粗骨料3 | 外加剂1 | 外加剂2 | 水胶比 | 砂率（%） | 容重 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 试验管理表格

混凝土配合比通知单及调整记录

02-12

| 需方 |  |  |  |  | 通知日期 |  |  |  |  | 通知单编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 浇筑部位 |  |  |  |  | 配合比编号 |  |  |  |  |  |
| 混凝土等级 |  |  |  |  | 浇筑方式 |  |  |  |  | 计划方量（m3） |  |  |  |  |  |
| 要求坍落度（mm） |  |  |  |  | 出厂坍落度（mm） |  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 水胶比 |  | 砂率（%） |  |  |  |  | 搅拌时间（s） |  |  |  |  | 生产线 |  |  |
|  | 材料名称 | 水泥 | 细骨料1 | 细骨料2 | 粗骨料1 |  | 粗骨料2 | 水 | 掺合料1 |  | 掺合料2 |  | 外加剂1 | 外加剂2 |  |
|  | 生产厂家及仓号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料用量（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水率（%） | / |  |  |  |  |  | / | / |  | / |  | / | / |  |
| 下达人 |  |  |  | 操作员签字 |  |  |  |  |  |  | 质检员签字 |  |  |  |  |
| 配合比调整记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整时间 | 调整原因 | 水泥 | 细骨料1 | 细骨料2 |  | 粗骨料1 | 粗骨料2 | 水 | 掺合料1 |  |  | 掺合料2 | 外加剂1 |  | 外加剂2 |
| 调整人 |  |  |  | 操作员签字 |  |  |  |  |  |  |  | 批准人 |  |  |  |

- 附录B 试验管理表格

混凝土出厂取样检验记录

02-13

| 取样 日期 | 工程名称 | 施工 方式 | 强度 等级 | 配比 编号 | 取样 时间 | 生 产 线 | 组 数 | 样品 编号 | 设计坍落度（mm) | 和 易 性 | 试验 日期 | 龄期 （d） | 单个 强度 （Mpa） | 代表值（Mpa） | 试验 人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构部位 |  |  |  |  |  |  |  | 实测坍落度（mm) |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 试验管理表格

混凝土抗压强度试验原始记录

02-16Ⅰ

| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  | 养护方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 试件尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件 编号 | 工程名称 |  | 浇筑部位 | 强度等级 | 成型 日期 | 试验 日期 | 龄期 （d） | 荷载（kN） |  |  | 强度（MPa） |  |  |  | 达到设计强度值（%） | 试验 | 校核 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 1 | - 2 | - 3 | - 代表值 |  |  |  |

- 附录B 试验管理表格

混凝土抗压强度试验报告

02-16Ⅱ

| 需 方 |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |
| 报告日期 |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  | 养护条件 |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  | 试验环境 |  |  |  |
| 试件编号 | 使用部位 | 强度等级 | 试件 |  | 龄期（d） | 代表批量 | 单个强度（MPa） | 强度 代表值（MPa） |
|  |  |  | 成型 日期 | 试验 日期 |  |  |  |  |
| 试件尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                 校核：              试验：                 试验单位：（盖章）

- 附录B 试验管理表格

混凝土抗渗性能试验原始记录

02-14Ⅰ

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 结构部位 |  |  |  | 试件编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗渗等级 |  |  |  |  |  |  | 养护方法 |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |
| 成型日期 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 龄期（d） |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  |  |  |  |
| 试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 压力（MPa） | 加压时间 | 渗水情况 |  |  |  |  |  |  | 试验 压力（MPa） | 加压时间 | 渗水情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.1 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 日时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 日时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 | H= P=10H-1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                                   试验：

- 附录B 试验管理表格

混凝土抗渗性能试验报告

02-14Ⅱ

| 报告编号 |  |  |  | 成型日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 使用部位 |  |  |  | 报告日期 |  |  |
| 抗渗等级 |  |  |  | 样品编号 |  |  |
| 样品规格 |  |  |  | 养护条件/龄期（d） |  |  |
| 样品状态 |  |  |  | 代表数量 |  |  |
| 试验依据 |  |  |  | 试验环境 |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 试验持续时间小时（h） |  | 试验结束水压(MPa) |  | 试件是否渗水 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

批准：                校核：                试验：               试验单位（章）

- 附录B 试验管理表格

混凝土标准养护室温湿度记录表

02-15                                                                    年      月

| 日期 | 时间 | 温度（℃） | 湿度（%） | 记录人 | 时间 | 温度（℃） | 湿度（%） | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 试验管理表格

水泥标准养护箱温湿度记录表

02-16                                                                                                     年      月

| 时间 | 温度要求 20℃±1 | 湿度要求 90%以上 | 是否符合要求 | 处理措施 | 记录人 | 时间 | 温度要求 20℃±1 | 湿度要求 90%以上 | 是否符合要求 | 处理措施 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 试验管理表格

混凝土标养试块出入库台帐

02-17

| 入库时间 | 样品编号 | 入库组数 | 强度等级 | 出库时间 | 出库组数 | 出库时间 | 出库组数 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录C 产品质量管理表格

开 盘 鉴 定

03-01

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 供应单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  | 要求坍落度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土等级 |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比试验 报告编号 |  |  |  |  |  |  |  | 砂率(%) |  |  |  |  |  |  |
| 水胶比 |  |  |  |  |  |  |  | 计划方量（m3） |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 水泥 | 细骨料 |  |  | 粗骨料 |  | 外加剂1 |  | 掺合料1 | 掺合料2 |  | 水 | 外加剂2 |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每m3用量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每盘实际用量（kg） |  | 细骨料含水率(% )：粗骨料含水率(%)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结果 | 鉴定项目 | 混凝土拌合物性能 |  |  |  |  |  |  | 原材料是否与配合比一致 |  | 混凝土试块抗压强度（MPa) |  |  |  |
|  |  | 出厂坍落度（mm) |  | 保水性 |  |  | 粘聚性 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结论 |  | 供应单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  | 审 核 人 |  |  |  |  | 试 验 室 负 责 人 |  |  |  |  |
| 鉴 定 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C 产品质量管理表格

不合格混凝土处置单

03-02

| 时间 |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构部位 |  | 混凝土等级 |  | 不合格混凝土方量 （m3） |  |
| 不合格混凝土现象描述 |  | 质检员： |  |  |  |
| 不合格产生原因 |  | 质检员： |  |  |  |
| 处置意见 |  | 试验室负责人： |  |  |  |
| 调整后混凝土试验结果 |  | 质检员： |  |  |  |
| 纠正和预防措施 |  | 试验室负责人： |  |  |  |

- 附录C 产品质量管理表格

混凝土强度统计及评定表

03-03

| 统计周期 |  |  |  |  | 年 月 日~ 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批试件组数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每组试件强度ƒcu,i ，MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件组数 |  |  | 强度等级 |  |  |  | 最小值 |  |  |  |  | 平均值 |  |  | 标准差 |  |  |  | 统计方法 |  |  |  | 非统计方法 |  |  |  |
| n |  |  | ƒcu,k |  |  |  | ƒcu,min |  |  |  |  | mƒcu |  |  | σ0 |  |  |  | λ2ƒcu,k |  |  |  | 0.95 ƒcu,k |  |  |  |
| 标准差未知方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差已知方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计法，当样本容量 不少于10组时： mƒcu≥ƒcu,k+λ1·S ƒcu,min≥λ2·ƒcu,k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非统计方法： mƒcu≥λ3·ƒcu,k ƒcu,min≥λ4·ƒcu,k |  |  |  |  |  |  |  |  | mƒcu≥ƒcu,k+0.7σ0 ƒcu,min≥ƒcu,k−0.7σ0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计法合格评定系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非统计法合格评定系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | 10~14 |  |  |  | 15~19 |  |  |  |  | ≥20 |  |  |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  | ＜C60 |  |  | ≥C60 |  |
| λ1 |  | 1.15 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  | λ3 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.10 |  |
| λ2 |  | 0.90 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | λ4 |  |  |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统计值 |  |  |  | 结果评定 |  |  |  |  |
| 平均值mƒcu（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值ƒcu,min（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｓfcu目标控制值， 不大于 |  |  |  |  |  | ＜C20 |  | C20～C40 |  |  |  |  |  | ≥C45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 4.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                        计算人：                      填表日期：

- 附录C 产品质量管理表格

质量控制员值班（交接班）记录

03-04

| 当班时间 |  | 当班人 |  | 是否面对面交接班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 记录 | 生产线是否有异常 |  |  |  |  |
|  | 原材料储备情况 |  |  |  |  |
|  | 原材料质量是否 有异常情况 |  |  |  |  |
|  | 混凝土出厂检验是否有异常情况 |  |  |  |  |
|  | 工地浇筑现场是否 有异常情况 |  |  |  |  |
|  | 配合比是否有调整 |  |  |  |  |
| 当班时间 |  | 当班人 |  | 是否面对面交接班 |  |
| 工作 记录 | 生产线是否有异常 |  |  |  |  |
|  | 原材料储备情况 |  |  |  |  |
|  | 原材料质量是否 有异常情况 |  |  |  |  |
|  | 混凝土出厂检验是否有异常情况 |  |  |  |  |
|  | 工地浇筑现场是否 有异常情况 |  |  |  |  |
|  | 配合比是否有调整 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 附录C 产品质量管理表格

搅拌车过磅抽检记录表

03-05

| 过磅时间 | 车牌号 | 皮重（kg) | 毛重（kg) | 净重（kg) | 本车方量(m3) | 表观密度（kg/m3） |  | 误差 | 过磅人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 实测值 | 计算值 |  |  |  |

- 附录C 产品质量管理表格

搅拌楼生产线计量器具自校记录

03-06

| 生产线编号 |  |  | 自校日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料秤 | 标准质量（kg） | 校准显示质量（kg） | 误差 | 允许误差 | 结论 |
| 水泥秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 粉煤灰秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 矿粉秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 外加剂秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 水秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 1#砂仓秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 2#砂仓秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 1#石仓秤 |  |  |  | ±1% |  |
| 2#石仓秤 |  |  |  | ±1% |  |

校核人：                        自校人：

- 附录D 产品交货质量管理表格

预拌混凝土出厂合格证

04-01

| 需方 |  |  |  | 合同编号 |  |  | 合格证编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 浇筑部位 |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土标记 |  |  |  | 供应数量 |  |  | 配合比编号 |  |  |  |  |
| 供应日期 |  |  |  |  | 供应单位 |  |  |  |  |  |  |
| 原材料使用及委外检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 水泥 | 细集料 |  | 粗集料 | 掺和料1 |  | 掺和料2 |  | 外加剂1 |  | 外加剂2 |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委外报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度试验（32d内补报） |  |  |  |  |  |  |  | 抗渗试验 |  |  |  |
| 试块样品编号 | 28d强度值（MPa） |  | 试块样品编号 |  |  | 28d强度值（Mpa） |  | 试块样品编号 |  |  | 试验结果 |
| 指标值（MPa） | 非统计方法（<10组） |  | 平均值，≥ |  |  | λ3·ƒcu,k |  | 检测平均值 |  |  |  |
|  |  |  | 最小值，≥ |  |  | λ4·ƒcu,k |  | 检测最小值 |  |  |  |
|  | 统计方法（≥10组） |  | 平均值，≥ |  |  | fcu,k+λ1Sfcu |  | 检测平均值 |  |  |  |
|  |  |  | 最小值，≥ |  |  | λ2ƒcu,k |  | 检测最小值 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  | 供应单位（公章） |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 填表 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

- 附录D 产品交货质量管理表格

预拌混凝土发货单

04-02    发货单编号：

| 需方 |  | 供方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| 浇筑部位 |  | 浇筑日期 |  |
| 混凝土标记 |  | 浇筑方式 |  |
| 交货地点 |  | 坍落度（mm） |  |
| 运输车号 |  | 运距（km） |  |
| 驾驶人姓名 |  | 计划方量（m³） |  |
| 运输车牌号 |  | 本车方量（m³） |  |
| 发车时间（h:min） |  | 累计车数 |  |
| 到达时间（h:min） |  | 完成方量（m³） |  |
| 需方签收人 |  | 备 注 |  |

- 附录D 产品交货质量管理表格

预拌混凝土交货检验记录

04-03

| 需方 |  |  | 供方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  | 工程名称 |  |  |
| 混凝土标号 |  |  | 浇筑日期 |  |  |
| 浇筑部位 |  |  | 计划方量（m3） |  |  |
| 交货地点 |  |  | 检验项目 |  |  |
| 执行标准 |  |  | GB 50204、GB/T 14902 |  |  |
| 取样车牌号 |  |  | 该车方量 |  |  |
| 取样开始时间 | 时 分 |  | 取样结束时间 |  | 时 分 |
| 坍落度要求值（mm） |  | 坍落度检验值（mm） |  |  | 检验结论 |
| 混凝土工作性能情况 |  |  |  |  |  |
| 混凝土试件尺寸 |  |  |  | 成型组数 |  |
| 试件编号 |  |  |  | 试件养护方法 |  |
| 备注： 1、交货检验的取样试验工作应由需方承担，当需方不具备试验条件时，委托供需双方认可的有试验资质的试验单位。 2、此表一式三份，即供需双方和监理单位各一份。 |  |  |  |  |  |

监理代表人：              需方代表人：              供方代表人：

- 附录E 产品合同管理表格

供需合同技术评审表

05-02

| 合同编号 |  | 交货地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需 方 |  | 合同方量 |  |
| 工程名称 |  | 混凝土等级 |  |
| 主要条款： |  |  |  |
| 试验室评审意见： 评审人： 时间： |  |  |  |
| 材料部门意见： 评审人： 时间： |  |  |  |
| 生产部门意见： 评审人： 时间： |  |  |  |
| 销售部门意见： 评审人： 时间： |  |  |  |
| 总经理意见： 签字： 时间： |  |  |  |

- 附录E 产品合同管理表格

合同台帐

05-02

| 序号 | 合同编号 | 需方 | 工程名称 | 合同方量 | 签订时间 | 公证时间 | 备案时间 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录F 人员管理管理表格

人员履历表

06-01

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 政治面貌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加工作 时间 |  |  |  |  | 籍贯 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |  |  |  | 现工作岗位 |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止日期 |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  | 工作岗位 |  |  |  |  |
| 持证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证 日期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录F 人员管理管理表格

人员培训计划

06-02

| 序号 | 计划培训内容 | 参加培训人员 | 培训方式 | 计划时间 | 培训目的 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录F 人员管理管理表格

人员培训实施、考核验证表

06-03

| 参加培训人 |  |  |  | 培 训 项 目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  |  | 年度培训 计划表中序号 |  |  |  |
| 组织培训部门 |  |  |  | 培训方式 |  |  |  |
| 培训地点 |  |  |  | 授 课 人 |  |  |  |
| 学习培训项目的具体描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训效果验证 | 验证方式 |  | 考试 |  | 现场操作 |  | 现场提问 |
|  | 效果评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部培训是否取得了合格证书。□是□否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验证人： 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 考核人对此次考核的意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 《人员培训实施、考核验证表》以及相关考核材料应放入个人档案。 |  |  |  |  |  |  |

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备一览表

07-01

| 序号 | 仪器设 备编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 准确度 | 生产厂家 | 出厂日期 | 存放地点 | 保管人 | 仪器设备状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备使用记录表

07-02

| 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用日期 | 温度 | 湿度 | 使用前状态 | 使用后状态 | 样品编号 | 试验项目 | 使用人 |

- 附录G 仪器设备管理类表格

设备档案卷内目录

07-03

| 序号 | 项目 | 数量 | 归档日期 | 建档人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂合格证 |  |  |  |
| 2 | 仪器设备说明书 |  |  |  |
| 3 | 仪器设备履历表 |  |  |  |
| 4 | 仪器设备进场验收记录 |  |  |  |
| 5 | 仪器设备检定/校准证书 |  |  |  |
| 6 | 仪器设备保养记录 |  |  |  |
| 7 | 仪器设备维修记录 |  |  |  |
| 8 | 仪器设备使用记录 |  |  |  |
| 9 | 设备停用降级、报废 申请书 |  |  |  |

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备履历表

07-04

| 仪器设备名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备编号 |  | 出厂编号 |  |
| 生产厂家 |  | 保存地点 |  |
| 技术参数 |  | 价 格 |  |
| 购置日期 |  | 启用时间 |  |
| 设备状态 |  | 保管人 |  |
| 随机配件 |  |  |  |
| 随机资料 |  |  |  |
| 主要用途 |  |  |  |

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备周期检定/校准计划表

07-05

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 技术指标 | 制造厂家 | 检定/校准 单位 | 检定/校准周期 | 最近检定/校准日期 | 下次检定/校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准：                                          校核：                                     制定：

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备进场验收记录

07-06

| 名 称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 设备编号 |  |
| 安装地点 |  | 开箱日期 |  |
| 包装是否完整无损 |  |  |  |
| 仪器外观是否完整 |  |  |  |
| 配件是否齐全、完好 |  |  |  |
| 随机资料是否齐全 |  |  |  |
| 安装情况 | 安装人：日期： |  |  |
| 试运行情况 | 试用人： 日期： |  |  |
| 验收结论 | 验收人： 日期： |  |  |
| 批准人意见 | 签字： 日期： |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备保养记录

07-07

| 保养目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 |  | 仪器设备编号 |  |  |
| 仪器设备放置地点 |  | 保养周期 |  |  |
| 保养记录 |  |  |  |  |
| 时间 | 保养内容 |  |  | 保养人 |

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备维修记录

07-08

| 仪器设备名称 |  | 仪器设备编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备型号 |  | 存放地点 |  |  |  |
| 设备发生故障日期 |  | 使用人 |  |  |  |
| 故障描述 |  |  |  |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |  |
| 维修人员 |  | 维修时间 |  |  |  |
| 验收方式 | 检定/校准□ 检查□ |  | 验收结论 |  |  |
| 验收人员 |  | 验收时间 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 附录G 仪器设备管理类表格

仪器设备停用、降级、报废申请书

07-09

| 仪器设备名称 |  | 仪器设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 规格型号 |  |
| 生产日期 |  | 进场日期 |  |
| 停用、降级、报废理由： 申请人： 日期： |  |  |  |
| 校核人意见： 校核人： 日期： |  |  |  |
| 批准人意见： 批准人: 日期： |  |  |  |

- 附录G 仪器设备管理类表格

搅拌车/泵车保养记录

07-10

| 保养目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆名称 |  | 车牌号 |  |  |
| 生产厂家 |  | 保养周期 |  |  |
| 年检日期 |  |  |  |  |
| 保养记录 |  |  |  |  |
| 时间 | 保养内容 |  |  | 保养人 |

附录G 仪器设备管理类表格

搅拌车/泵车清洁卫生检查表

07-11

| 检查时间 |  |  |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌号 | 滚筒（搅拌车） | 臂架（天泵） | 车头 | 驾驶室 | 车尾 | 黄油 | 灯光 | 备注 |

- 附录G 仪器设备管理类表格

搅拌车/泵车维修记录表

07-12

| 车牌号 |  | 车辆类型 |  | 车辆生产厂家 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修日期 | 故障描述 |  | 维修方案 |  | 费用 | 备注 |

校核人：                        自校人：

- 附录H 安全生产管理表格

安全生产检查表1（月）

08-01-1

| 检查时间 |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 主要内容 |  | 检查细则 |  | 检查结果 |  | 不符合情况描述 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 法律法规、标准规范及安全生产管理制度 | 安全责任制的建立 及落实情况 |  | 是否层层签订安全生产责任书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否按规定提取和使用安全生产费用 |  |  |  |  |
|  | 安全生产管理机构建设情况 |  | 是否成立专门的安全管理机构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否配备专、兼职安全管理员 |  |  |  |  |
|  | 作业现场的安全管理情况 |  | 大型运输车辆管理台帐是否完善 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业现场是否有安全管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业现场安全管理制度和操作规定是否上墙，并严格执行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交接班记录、运行记录、保养记录、检修记录是否齐全 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搅拌楼、料场、油料储存地、蓄水池、骨料输送带、配电室、变压器室等是否挂贴安全警示牌，进入生产作业区人员是否佩戴安全防护用品。是否设置醒目的车辆限速标识。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泵车操作工现场操作是否按操作规范进行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 搅拌车、泵车上路行驶是否有超速等违章情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公司人员在现场是否戴安全帽和穿防护用品 |  |  |  |  |

- 附录H 安全生产管理表格

安全生产检查表2（月）

08-01-2

| 项目 | 主要内容 | 检查细则 | 检查结果 |  | 不符合情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 法律法规、标准规范及安全生产管理制度 | 应急管理 | 与专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订的救援协议是否在有效期内 |  |  |  |
|  |  | 应急救援物资、器材是否在有效期内 |  |  |  |
|  |  | 安全生产应急值守制度是否执行 |  |  |  |
|  |  | 是否制定总体应急救援预案及岗位、是否定期开展应急演练。 |  |  |  |
| 安全生产培训 | 人员培训情况 | 是否按计划开展安全生产培训并形成记录 |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员是否持证上岗 |  |  |  |
|  | 安全宣传情况 | 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 |  |  |  |
|  | 安全保障落实情况 | 当月是否按时发放劳动防护用品 |  |  |  |
|  |  | 职工工伤保险是否按时交纳 |  |  |  |
| 关键岗位与设备操作规程 | 是否制定岗位安全操作规程 | 电工、搅拌车、泵车、铲车驾驶员岗位安全操作规程 |  |  |  |
|  | 主要设备是否建立安全操作规程 | 搅拌机、传送带、变压器、高、低压配电柜安全操作规程 |  |  |  |
| 安全风险管控情况 | 安全生产重要设施、设备情况 | 重要设施、设备是否完好 |  |  |  |
|  |  | 是否进行了日常维护 |  |  |  |
|  | 对重点部位、重大危险源的普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况 | 是否建立重大危险源档案及监控台帐 |  |  |  |
|  |  | 是否落实专人或专业设备对危险源进行24小时监控 |  |  |  |
|  | 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 | 是否建立特种设备管理台帐 |  |  |  |
|  |  | 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 |  |  |  |

- 附录H 安全生产管理表格

安全生产检查表3（月）

08-01-3

| 项目 | 主要内容 | 检查细则 | 检查结果 |  | 不符合情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 隐患排查整改、治理情况 | 隐患排查情况 | 是否建立事故隐患排查治理制度 |  |  |  |
|  |  | 是否开展隐患自查自改自报制度 |  |  |  |
|  |  | 是否建立隐患排查治理台帐 |  |  |  |
|  | 隐患整改落实情况 | 是否落实上级行政部门发现的问题与隐患 |  |  |  |
|  |  | 是否落实汛期安全防范和隐患整改责任措施 |  |  |  |
|  | 油料、气管理 （企业内部有油料、气储存设施的） | 油料、气等贮存是否消防安全距离 |  |  |  |
|  |  | 油料、气等贮存场所是否有专人管理 |  |  |  |
|  |  | 油料、气贮存场所是否有安全警示标志 |  |  |  |
|  |  | 消防设施是否齐全有效，通道是否畅通 |  |  |  |
| 关键设施、设备防护 | 物料输送系统 | 传送带的人工加料区域（传送带位置和搅拌机位置）是否设有防护围栏，并辅有其他安全措施。 |  |  |  |
|  |  | 传送带是否设置急停开关 |  |  |  |
|  | 搅拌系统 | 搅拌楼和筒仓是按规定设置防雷设施 |  |  |  |
|  |  | 是否每年对防雷设施进行一次检测 |  |  |  |
|  |  | 搅拌楼是否按消防要求配备相应的灭火器材和应急照明系统 |  |  |  |
|  |  | 搅拌机电气系统是否装有总开关和漏电防护装置（又称剩余电流保护装置），检修或清理搅拌机时动力源断电、泄压和锁闭程序是否规范，并设立检修警示标志，且由专人负责。 |  |  |  |
|  |  | 控制室是否使用防静电、绝缘阻燃地板。 |  |  |  |
|  |  | 搅拌系统中筒仓顶部是否加装安全防护装置 |  |  |  |

- 附录H 安全生产管理表格

突发事件处理表

08-02

| 事件主题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件类别 | □质量事故 □安全事故 □环境事故 □一般性突发事件 |  |  |
| 事件发生部门 |  | 事件发生时间 |  |
| 事件发生地点 |  | 相关责任人 |  |
| 事件记录 | 记录人： 时间： |  |  |
| 事件处理意见 | 签名： 时间： |  |  |
| 相关部门处理意见 | 签名： 时间： |  |  |
| 处理结果 | 签名： 时间： |  |  |
| 批准人 | 签名： 时间： |  |  |

- 附录H 安全生产管理表格

厂区主要危险源识别及危险有害因素分析

08-03

| 序号 | 危险区域 | 主要危险源 | 危险有害因素分析 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录I 环保管理表格

环评评审资料台帐

09-01

| 序号 | 环评资料 | 文件或报告编号 | 文件或报告日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理体系手册 |  |  |  |
| 2 | 项目竣工环境保护验收批复文件 |  |  |  |
| 3 | 项目竣工环境保护验收监测报告 |  |  |  |
| 4 | 项目运营期间环境保护委托监测报告 |  |  |  |
| 5 | 重要环境因素清单及评价表 |  |  |  |
| 6 | 环保设备一览表 |  |  |  |
| 7 | 环保设备运行记录 |  |  |  |
| 9 | 污染物（废水、固废、粉尘）处理记录 |  |  |  |

- 附录I 环保管理表格

重要环境因素清单

09-02

| 序号 | 活动/产品/服务 | 重要环境因素 | 环境影响 | 涉及部门 | 控制方式(目标指标、运行程序、应急方案等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录I 环保管理表格

环保设备一览表

09-02

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备用途 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录I 环保管理表格

环保设备运行记录

09-03

| 序号 | 记录时间 | 运行前状况 | 运行后状况 | 运行效果 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录I 环保管理表格

污水处理记录

09-04

| 使用日期 | 当日经处理后污水的PH值 | 用于混凝土中与清水的比例（%） | 当日使用 污水量（t） | 统计人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录I 环保管理表格

固废、粉尘处理记录

09-05

| 处理日期 | 处理措施 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |